| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS |  |

中华人民共和国档案行业标准

DA/T XXXXX—XXXX

DA

国家珍贵档案收藏盒防灾与环保功能要求

National Key Archives Collection Box Requirements for Disaster Prevention and Environmental Protection Functions

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家档案局  发布

目次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 国家珍贵档案收藏盒防灾与环保功能要求	2

5 档案收藏盒纸板具备阻燃防火功能与测试方法	2

6 档案收藏盒具备防虫功能与检验方法	2

7 档案收藏盒防霉功能与测试方法	2

8 档案收藏盒防酸功能要求与检测方法	2

9 档案收藏盒挥发气体质量要求与测试方法	3

10 档案收藏盒中蛋白质含量检测	3

附录A（规范性） 样品制备与工作液配制	4

附录B（资料性） 档案常见的生物病害分类	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家档案局提出并归口。

本文件起草单位：陕西师范大学、上海大学、中国人民大学、西北工业大学、陕西省标准化研究院。

本文件主要起草人：李玉虎、买冰洁、张美芳、罗雨佳、曹静、张扬。

国家珍贵档案收藏盒防灾与环保功能要求

# 范围

本文件规定了国家珍贵档案收藏盒防火、防虫、防霉、防酸、环保功能要求与检测技术和功能数据，规定了档案收藏盒虫、霉因素（小麦面粉浆糊）的检测方法与程序。

本文件适用于国家珍贵档案收藏盒防灾收藏，珍贵古籍、图书、书画的防灾收藏参照使用。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用构成文件必不可少的条款，其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适应于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5009.5-2025 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定

GB 5009.9-2023 食品安全国家标准 食品中淀粉的测定

GB/T 14656-2009 阻燃纸和纸板燃烧性能试验方法

GB/T 18883-2022 室内空气质量标准

GB/T 36985—2018 纸、纸板和纸制品 挥发性有机化合物的测定

DA／T 1-2000 档案工作基本术语

GB/T 18204.3-2025  公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物指标

# 术语和定义

DA／T 1-2000界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

国家珍贵档案  state precious archives

中国各个历史时期形成的，在经济、政治、文化、社会、生态文明、军事、外事、科技等方面具有重要价值，国家需要永久保存的珍贵档案。

3.2

档案霉菌  mold of archives

在档案纸张上繁殖形成分枝菌丝的真菌，对档案造成直接或间接危害。

3.3

档案害虫  pest of archives

属于仓库害虫，以纸张纤维素等材料为食源，能够在档案库内完成整个生活史或部分发育阶段、并直接危害档案。

3.4

档案收藏盒 archives box

用于存放档案的器具。

3.5

BCA 试剂

Bicinchoninic acid disodium salt (BCA reagent)一种用于蛋白质定量分析的化学试剂，化学名称为2,2’-联喹啉-4,4’-二甲酸二钠盐。在碱性环境中，蛋白质还原铜离子生成的一价铜离子（Cu⁺）可与BCA试剂发生特异性螯合，形成在562 nm波长处有最大吸收的紫色络合物，其吸光度与蛋白质浓度成正比。该方法（BCA法）常用于文物档案材料中蛋白质类胶粘剂（如动物胶）的微量检测。

# 国家珍贵档案收藏盒总体功能要求

国家珍贵档案收藏盒应具备防火、防虫、防霉、防酸及低挥发性的综合防护功能。在使用前，应对其进行虫霉诱因检测。通过档案收藏盒的规范应用，应能在库房内形成一道实体防护屏障，以阻隔或减缓火、虫、霉、酸等主要风险因素对档案实体的直接侵害。档案收藏盒自身不得释放对档案载体及字迹材料有害的污染气体。

# 档案收藏盒纸板阻燃防火功能与测试

按照GB/T 14656-2009《阻燃纸和纸板燃烧性能试验方法》对档案收藏盒纸板进行测试。纸板燃烧性能试验结果需达到阻燃纸性能要求：平均续燃时间≤5s、平均灼燃时间≤60s、平均炭化长度≤115mm。

# 档案收藏盒防虫功能与检验

档案收藏盒在库房中的整体应用，应能形成有效的密集防护屏障，阻止档案害虫的蔓延与繁殖。

其防虫功能应按照以下检验方法进行检验：在温度为15℃～30℃、相对湿度为85%～95%的箱体中，放置小麦面粉，并于面粉内插入普通纸张，用以饲养活体烟草甲、药材甲、档案窃蠹、花斑皮蠹等档案害虫。在该箱体中同时放入30个待检档案收藏盒，每盒内装50张普通纸张。经50天后检验，档案收藏盒应对上述害虫具有趋避作用，且档案收藏盒及其盒内纸张上均不得繁殖幼虫、虫卵或虫蛹。对于符合上述条件的档案收藏盒，可判定其具备防虫功能。

常见档案害虫种类示例参见附录B.1

# 档案收藏盒防霉功能与测试

档案收藏盒在库房中的整体应用，应能形成有效的密集防护屏障，防止霉菌的蔓延。

其防霉功能应通过以下测试进行验证：将30个档案收藏盒，每盒内装50张普通纸张，置于温度15℃～30℃、相对湿度85%～95%、且曲霉、青霉、根霉等霉菌总孢子浓度为10⁶CFU/m³以上的箱体中。经50天后，档案收藏盒及其盒内纸张均不得滋生霉菌。对于符合上述条件的档案收藏盒，可判定其具备防霉功能。

常见档案霉菌种类示例参见附录B.2

# 档案收藏盒防酸功能要求与测试

防酸功能要求

档案收藏盒应具备抵抗环境中酸性气体侵蚀的能力，能够有效阻隔酸性物质，防止盒体自身及盒内藏品材料发生酸化老化，从而长期维持其材料的化学稳定性。

防酸功能测试方法

防酸功能测试应符合以下要求：

测试环境制备：测试应在专用的酸性气体环境箱中进行。该环境箱的容积为0.5 m³，箱内应能建立并维持的酸性气体浓度为：醋酸气体浓度为5 ppm，盐酸气体浓度为5 ppm；

样品制备：准备30个待检档案收藏盒作为测试样品。在每个档案收藏盒内均匀放入100张普通纸张；

测试步骤：将制备好的样品档案收藏盒放入符合以上要求的酸性气体环境箱中。密闭暴露，持续时间为50天；

结果判定：测试结束后，取出样品，并按以下要求进行检测与判定：档案收藏盒纸板材质的pH值下降不得超过0.5。档案收藏盒内所放置纸张的pH值下降不得超过0.5。纸张pH值的测量应分别从每个档案收藏盒内的上、中、下三个位置取样，以其平均值作为该盒纸张的最终结果。pH值测试方法：样品重量10 g，使用沸腾的蒸馏水（100°C）萃取1h，萃取液自然冷却至20°C后，再进行pH值的测定。对于符合以上全部要求的档案收藏盒，可判定其具备防酸功能。

# 档案收藏盒挥发气体质量要求与测试

应按照GB/T 36985—2018中顶空法的规定对档案收藏盒纸板挥发性有机化合物的种类及含量进行测试。档案收藏盒纸板释放的各类气体含量均不得超过GB/T 18883-2022中规定的限值。

# 档案收藏盒中蛋白质含量检测

采用BCA法对档案收藏盒中的蛋白质进行定性定量检测，具体步骤如下：

将蛋白质标准品按0 μL、1 μL、2 μL、4 μL、8 μL、12 μL、16 μL、20 μL的体积依次加入96孔板的标准品孔中，每孔用标准品稀释液补足至20 μL，所得标准品浓度分别为0 mg/mL、0.025 mg/mL、0.05 mg/mL、0.1 mg/mL、0.2 mg/mL、0.3 mg/mL、0.4 mg/mL、0.5 mg/mL。

在样品孔中，每孔加入20 μL待测样品，每组样品设四个复孔。

随后，向各孔加入200 μL BCA工作液，于37℃条件下放置20 min。

最后，用酶标仪测定562 nm波长处的吸光度值，或直接观察颜色变化。

颜色加深或吸光度值升高，表明档案收藏盒中含有蛋白质。

- 检测所需的样品制备与工作液配制方法应符合附录A的规定。

# 附 录 A

# （规范性）

# 样品制备与工作液配制

  - A.1 待测样品的制备

待测样品的制备应符合以下要求：

- 分别称取0.15 g两种待测纸质档案收藏盒的纸板，裁剪后置于1.5 mL EP管中，各加入1 mL超纯水；

- 将标记好的EP管用封口膜密封，置于超声波清洗机中超声处理5 min，所得液体即为纸张悬液待测样品。

  - A.2 蛋白标准品的准备

蛋白标准品的准备应符合以下要求：

- 取1.2 mL蛋白标准配制液加入到一管蛋白标准(30 mg BSA)中，充分溶解后配制成25 mg/mL的蛋白标准溶液；

- 取适量25 mg/mL蛋白标准溶液，PBS稀释至终浓度为0.5 mg/mL。

  - A.3 BCA工作液的配制

BCA工作液分为A液和B液。配制好的BCA工作液在室温条件下可稳定保存24小时。

BCA工作液的配制应符合以下要求：

- A液（BCA碱性溶液）的配制：将10 g BCA、1.6 g Na₂C₄H₄O₆·2H₂O、4 g NaOH、9.5 g NaHCO₃溶于1 L超纯水中，充分搅拌至完全溶解。随后用NaOH溶液或固体NaHCO₃调节该溶液pH值至11.25；

- B液的配制：将2 g CuSO₄·5H₂O溶于50 mL超纯水中，混匀；

- 工作液的配制与保存：根据样品数量，按体积比 A液 : B液 = 50 : 1的比例混合，配制适量BCA工作液，充分混匀。如：取5 mL A液，加入100 μL B液，混匀后即得约5.1 mL BCA工作液。

# 附 录 B

# （资料性）

# 档案常见的生物病害分类

  - B.1 常见档案害虫

主要害虫包括但不限于：烟草甲、档案盗蠹、毛衣鱼、药材甲、黑胸散白蚁。

次要害虫包括但不限于：中华粉蠹、鳞毛粉盡、褐粉蠹、百怪皮蠢、黑毛皮蟲、小圆胸皮蠹、花斑皮蠢、中华圆皮蠢、日本蛛甲、拟裸蛛甲、宽脊小薪甲、椭园薪甲、瘦薪甲、头角薪甲、肩角薪甲、白背薪甲蛛角薪甲、湿薪甲、中沟小新甲、大眼薪甲、米扁虫、褐蕈甲、毛隐食甲、嗜卷虱啮、嗜虫虱啮、无色虱啮、皮氏虱啮、米象、梳头窃蠹、大理窃蠹、谷蠹。

  - B.2 常见档案霉菌

根霉、曲霉、青霉、毛霉、木霉、芽枝霉、毛壳霉等。

_________________________________